Symbolisation des types d’assemblages de qualification :

Voici une aide pour permettre aux soudeurs et soudeuses d’interpréter leurs qualifications en français et en anglais.

| Variable - Lien | Définition du type d’assemblage de soudage |
| --- | --- |
| P | Essai sur une tôle - Plate |
| T | Essai sur un tube - Pipe |
| BW | Essai sur un assemblage bout à bout - Butt Weld |
| FW | Essai sur un assemblage en angle - Fillet Weld |
| P - BW | Essai sur une tôle - Plate sur un assemblage bout à bout - Butt Weld |
| T - BW | Essai sur un tube - Pipe sur un assemblage bout à bout - Butt Weld |
| P - FW | Essai sur une tôle - Plate sur un assemblage en angle - Fillet Weld |
| T - FW | Essai sur un tube - Pipe sur un assemblage en angle - Fillet Weld |

| Variable - Lien | Définition du type d’assemblage de soudage |
| --- | --- |
| ss | Essai de soudage d’un seul côté - Single side welding |
| bs | Essai de soudage des deux côtés - Welding for both sides |
| ng | Sans gougeage par meulage - No back gouging or no back grinding |
| gg | Avec gougeage par meulage - Back gouging or back grinding |
| nb | Soudage sans support envers - Welding without backing |
| mb | Soudage avec un support - Welding with backing material |
| ss, nb | Soudage d’un seul côté sans support envers avec pénétration |
| ss, mb | Soudage d’un seul côté avec support envers |
| bs, ng | Soudage des deux côtés sans gougeage par meulage |
| bs, gg | Soudage des deux côtés avec gougeage par meulage de la racine |

NOTE 1 : Selon la norme NF EN ISO 15614-1 de 2005 complétant la norme NF EN 288-3.

NOTE 2 : Termes et définitions des symboles et abréviations contenus dans les DMOS – QMOS *

- DMOS = Descriptif de Mode Opératoire de Soudage.

- QMOS = Qualification de Mode Opératoire de Soudage.